[image: image1.jpg]



Глитерно фолио-огледално

Описание

Огледалното фолио е предназначено за ефектни графики със специални ефекти. Предлагат се в сребърно и златно на листа с размер 70 / 100 см.

Конструкция

PVC филм: 80 микрона, полу твърд с призматична шарка, само загасящ се 

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, траен.

Хартиена подложка: хидро стабилизирана, едностранно силиконизирана, 140 g/m2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Температурен обхват

Апликиране



> 10 °С 

Експлоатационна температура
- 30 °С  до + 60 °С 

Дименсионална стабилност
- 15% при 140 °С

DIN 53377

Лепилен слой

Трайно Залепване



>15 N/25mm

FTM-1

Първоначално Залепване


7 N/25mm

FTM-9

